# Guaina impermeabile di rivestimento per moduli drenanti

## SCHEDA TECNICA

Fornitura di guaina sintetica ad alte prestazioni idraulico/meccaniche; il prodotto verrà fissato al pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate, a tale scopo sono presenti occhielli metallici con interasse di 70-80 cm sulla guaina stessa

Caratteristiche minime della guaina :

Composizione

- Geomembrana in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V.

Caratteristiche tecniche

| Resistenza a trazione long. | 20 kN/m | DIN 53354 |
| --- | --- | --- |
| Resistenza a trazione trasv. | 20 kN/m | DIN 53354 |
| Resistenza a lacerazione long. | 150 N | DIN 53356 |
| Resistenza a lacerazione trasv. | 150 N | DIN 53356 |
| Resistenza al punzonamento CBR | 2.500 N | EN ISO 12236 |
| Massa areica | 200 g/m2 | UNI 8202/7 |
| Spessore nominale | 0,30 mm | UNI 8202/6 |
| Resistenza a trazione delle presaldature | rottura fuori giunto | UNI 8202/30 |
| Permeabilità al vapor d’acqua | 0,94 gr/m2 x 24 h | UNI 8202/23 |
| Coefficiente di permeabilità | 1,47 x 10 - 14 m/sec | UNI 8202/23 |
| Resistenza agli U.V | Stabilizzata |  |
| Stabilità chimiche | proprie del polietilene |  |
| Resistenza alle temperature | da – 40° a + 80° C |  |
| Certificazione di qualità | ISO 9002 |  |
| Tolleranza | 5% |  |